IV2558W-A

高显色无山水纹可移灰胶车身贴

产品描述：

面膜：100micron 无山水纹PVC光膜；

胶水：可移灰胶；

底纸：140gsm单面PEK白硅纸

宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

1、产品吸墨稳定，色彩亮丽，画面逼真；

2、产品尺寸稳定性好，应用范围广泛；

3、可移除胶水，可保一年期可移除，易于施工操作。

产品应用：

适用于车身广告及装饰、板材应用、室内及室外广告。

本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和UV墨水喷印方式。

技术参数：

测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC 膜厚度 底纸克重 成品重量 光泽度 60° 初粘力 24h，180°剥离力 尺寸稳定性MD 尺寸稳定性CD 拉伸强度 MD 拉伸强度 CD 施工温度 适用温度 | Micron g/m² g/m² % N/25mm N/25mm mm mm N/25 mm N/25 mm ℃ ℃ | GB/T6672-2001 GB4669-1995 GB4669-1995 GB8807-88 FTM 9 FTM 1 FTM 14 FTM 14 GB/T1040.1-2006 GB/T1040.1-2006 | 100±10 140±10 310±20 ≥60 ≥6 ≥9 ≤1.2 ≤1.0 ≥45 ≥40 20±10℃ -20～+70 |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有INFLEX的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是12个月。

打印制作要求：

制作环境：INFLEX 产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

质保条件：

保质期为一年：车身贴产品需满足仓储条件，半年内使用最佳；

使用期限：自产品生产之日起一年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

INFLEX所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于70%以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为可移除胶产品，针对漆板或光滑的背贴物，可保证一年期的可移除性能。不同批次产品不建议拼接。

产品应用：