NV4005H

白雾膜车身贴

产品描述：

面膜：100micron PVC白雾膜；

胶水：透明胶；

底纸：140gsm单面PEK白硅纸

宽幅：1.06/1.22/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

1、产品单面喷绘，贴于玻璃、压克力透明物体上；

2、产品吸墨稳定，尺寸稳定性好。

产品应用：

适用于玻璃应用，车身应用（车身拉花）、室内及室外广告。

本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和UV墨水喷印方式。

技术参数：

测试条件：室内温度23±2℃、相对湿度50±5%，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

| 指标 | 单位 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC 膜厚度 底纸克重 成品重量 初粘力 24h，180°剥离力 尺寸稳定性MD 尺寸稳定性CD 拉伸强度 MD 拉伸强度 CD 施工温度 适用温度 | Micron g/m² g/m² N/25mm N/25mm mm mm N/25 mm N/25 mm ℃ ℃ | GB/T6672-2001 GB4669-1995 GB4669-1995 FTM 9 FTM 1 FTM 14 FTM 14 GB/T1040.1-2006 GB/T1040.1-2006 | 100±10 140±10 305±20 ≥8 ≥10 ≤1.5 ≤1.0 ≥45 ≥40 20±10℃ -20～+70 |

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有NAR的产品需储放在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过6层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度25±5℃、相对湿度50±15%。在这种条件下，该产品储存期是一年。

打印制作要求：

制作环境：NAR产品建议在温度25±5℃，相对湿度为50±10%，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求：20±10℃，相对湿度为50±10%；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

质保条件：

1、保质期为一年：车身贴产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。

2、追诉期：自产品生产之日起一年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

NAR所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于70%以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为永久胶车贴，不同背贴介质和户外张贴时间的长短会有残胶的风险。不同批次产品不建议拼接。

产品应用：

※ 上海市浦东新区周浦镇：